Приложение № 7

Информация о сравнении контролируемых показателей качества асфальтобетонной смеси в действующих документах национальной системы стандартизации

| Показатели | ГОСТ Р 58401.5-2019 | ГОСТ Р 58406.2-2020 | ГОСТ 9128-2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| При приемо-сдаточных испытаниях |  |  |  |
| Зерновой состав | + | + | + |
| Содержание вяжущего | + | + | + |
| Содержание пустот (остаточная пористость) | + | + | - |
| Водонасыщение | - | - | + |
| Прочность при сжатии при температуре 50°С | - | - | + |
| То же при температуре 20°С | - | - | + |
| Водостойкость (kв) | - | - | + |
| Периодический контроль |  |  |  |
| Пористость минеральной части (ПМЗ, %) | - | + | + |
| Остаточная пористость (Pa, %) | + | + | + |
| Водостойкость (TSR или kдл при сжатии) | + | + | + |
| Число текучести или глубина колеи | +/- | + | - |
| Прочность при сжатии при температуре 0°С | - | - | + |
| Cдвигоустойчивость: tgφ C50, МПа | - | - | + |
| Трещиностойкость по r0, МПа | - | - | + |
| Сцепление битума с минеральной частью | - | - | + |
| Однородность по коэффициенту вариации Cv | - | - | + |

Источник: Г.Н. Кирюхин. Заметки о стандартизации асфальтобетона в России// Мир дорог № 135, 2021. – С. 14-16.